RAPORT TEHNIC PRIVIND PERFORMANȚA TERMICĂ A PEREȚILOR STRATIFICAȚI

1. Descriere generală

Acest raport prezintă caracteristicile termice și fizice ale unei structuri de perete periferic stratificat, evaluat conform standardelor de calcul pentru transmiterea căldurii și difuzia vaporilor de apă. Analiza a fost realizată cu ajutorul aplicației WinWatt, versiunea 8.42 (versiune actuală 8.43).

2. Rezultatele principale ale simulării

- Tip structură: Perete periferic

- Coeficient de transfer termic (U): 0,224 W/m²·K

- Valoare admisă conform normativului: 0,240 W/m²·K
→ ✅ Structura este conformă

- Coeficient de atenuare (attenuation): 1307,12

- Întârziere (time lag): 20,9 ore

- Masă unitară: 1371 kg/m²

- Masă termică unitară: 60 kg/m²

- Temperatura suprafeței exterioare la -15°C: 6,0°C

- Condiții aer exterior: -2,0°C, 90% umiditate relativă

- Condiții aer interior: 20,0°C, 50% umiditate relativă

- Coeficienți de transfer termic:

  - exterior: 2,20 W/m²·K

  - interior: 0,56 W/m²·K

- Durata perioadei de difuzie: 180 zile

3. Compoziția stratificată a peretelui (de la exterior la interior)

| Strat | Grosime (cm) | Conductivitate λ (W/m·K) | Rezistență termică R (m²K/W) |
| --- | --- | --- | --- |
| ThermX Ceramic Coating 1 | 0,5 | 0,001 | 0,5 |
| ThermX Ceramic Coating 2 | 0,5 | 0,001 | 0,5 |
| ThermX Ceramic Coating 3 | 0,5 | 0,001 | 0,5 |
| Tencuială mortar | 1,0 | 0,87 | 0,37799 |
| Beton armat | 50,0 | 1,80 | 0,27778 |
| Cărămidă arsă | 15,0 | 0,35 | 0,42857 |
| Tencuială interioară (CEN) | 1,0 | 0,70 | 0,032 |

4. Observații și interpretări

- Starea staționară se poate realiza în perioada de difuzie estimată (180 zile).

- Umiditatea relativă este peste 75% în:

  - Strat 6: Cărămidă arsă

  - Strat 7: Tencuială interioară
→ Este necesară furnizarea de date izoterme de sorpție pentru o evaluare completă.

- Timpul estimat pentru umplerea capilară: 6886 zile, însă durata reală poate fi mai mare în lipsa unor date suplimentare pentru unele materiale.

5. Concluzie

Structura analizată este adecvată din punct de vedere al performanței termice.
Includerea straturilor ceramice TSM contribuie decisiv la reducerea coeficientului global de transfer termic, la creșterea eficienței energetice și la stabilitatea termică a peretelui.